连杆疲劳寿命评估模型

构建、验证报告

东北大学

2025年5月

目  录

1.连杆疲劳寿命可靠性预测模型	3

1.1变幅载荷谱等效转换模型	3

1.2变幅载荷谱等效转换验证	6

2.连杆疲劳可靠性评估	9

2.1小样本数据下连杆P-S-N曲线拟合	9

2.2连杆载荷谱及载荷等效转换	13

2.3连杆疲劳寿命计算	15

1.连杆疲劳寿命可靠性预测模型

1.1变幅载荷谱等效转换模型

Miner 法则是应用最广泛的疲劳损伤累积模型。该法则用循环应力作用的寿命分数定义疲劳损伤（n为某应力水平的应力循环次数，N为该循环应力水平下的疲劳寿命），以线性规律累积疲劳损伤，认为当损伤累积到临界值1 时发生疲劳破坏。

对一个变幅应力-时间历程进行雨流计数，可用其各应力循环的序数和各应力循环的应力水平Si（应力幅）表示。这时，Miner 法则表达为

|  | (1) |
| --- | --- |

式中，—第i个应力循环的应力水平对应的、存活率为p的疲劳寿命；

N—发生疲劳失效时变幅循环应力的累计作用次数，即不同水平应力作用总次数，简称为变幅循环载荷作用下的疲劳寿命。

应力-疲劳寿命曲线通常是在平均应力为零的对称循环应力下做出的，当平均应力不为零时需要对疲劳强度和寿命进行修正。通常拉伸平均应力使疲劳强度和寿命降低，压缩平均应力使疲劳强度和寿命增加。

常用平均应力影响的常用方法有Goodman直线、Gerber抛物线和Soderberg直线方程等，然而这些方法不能用于压缩平均应力场合。连杆所受的平均应力是压缩应力，因此本项目采用库德里亚弗采夫模型

| σa=σ-122+ησmσ-1 | (2) |
| --- | --- |

式中，σa—应力幅值；

σm—平均应力；

σ-1—对称循环应力下的疲劳极限；

η—材料的拉压不等强系数，42CrMo材料抗拉强度>930MPa，抗压强度>1080MPa，这里取0.075。

疲劳寿命与循环应力水平S之间的关系（S-N 曲线方程）可用下式表示：

| S=CNm | (3) |
| --- | --- |

式中，C、m—材料常数。

传统S-N曲线认为当疲劳载荷低于疲劳极限时为无限寿命，而大量超高周疲劳的研究表明材料在寿命N>107时仍然会发生疲劳破坏。发动机连杆的疲劳寿命通常在107以上，因此采用海巴赫模型，通过修正斜率，合理地预测超高周范围内、变幅载荷下的疲劳寿命。

海巴赫模型具体的修正方法为：将初始S-N曲线从疲劳极限处延反斜率为2k-1的直线延长至零应力幅（如图1所示）。

海巴赫模型修正过程如下：

| k=-1m | (4) |
| --- | --- |
| k'=2k-1 | (5) |
| m'=-1k' | (6) |

图1 海巴赫模型

根据疲劳寿命N=107的疲劳极限计算C'，修正后的中值S-N曲线：

| S=C'Nm' | (7) |
| --- | --- |

由S-N曲线Ni=SiC1m，则第i级载荷的损伤：

| Di=niNi=ni×SiC-1m | (8) |
| --- | --- |

多级变幅载荷下的总损伤D为：

| D=niNi=ni×SiC-1m | (9) |
| --- | --- |

等效恒幅载荷Seq作用次数Nt=ni，损伤为：

| Deq=Nt×SeqC-1m | (10) |
| --- | --- |

式中，Nt—恒幅载荷下的作用次数。

变幅载荷和等效恒幅载荷Seq损伤等效，则：

| D=Deq | (11) |
| --- | --- |

即

| ni×SiC-1m=Nt×SeqC-1m | (12) |
| --- | --- |

式中，Si—各工况下的应力幅。

令pi=niNt(pi是每个载荷循环次数的占比)，化简得：

| Seq-1m=piSi-1m | (13) |
| --- | --- |

式中，pi—各工况下载荷循环次数的占比。

最终得到等效恒幅载荷：

| Seq=piSi-1m-m | (14) |
| --- | --- |

疲劳寿命的分散程度与应力水平有关。一般趋势是，应力水平越低、疲劳寿命越长则寿命分散性也越大。在工程应用中，可以认为复杂应力历程下的寿命分散性与等效恒幅载荷的寿命分散性接近。这样，就可以根据P-S-N 曲线和上述等效恒幅载荷计算复杂应力历程下的疲劳寿命和可靠性。

1.2变幅载荷谱等效转换验证

对变幅载荷谱等效转换方法进行了试验验证。试验载荷按整机耐久性考核试验考核工况、按照规定载荷进行的，如表8所示。根据式14得到的等效恒幅载荷是452.18MPa。

表1 试验所需的各工况下连杆应力与等效频次（规定载荷）

| 工况 | 平均应力（MPa） | 应力幅（MPa） | 等效频次（-） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -298.86 | 438.01 | 75000 |
| 2 | -295.12 | 456.62 | 357000 |
| 3 | -253.64 | 442.77 | 57000 |
| 4 | -272.68 | 466.74 | 19000 |

得到的寿命数据如下：3823569、4474875、6051326、1928053、2009501、716282、2523936。

连杆疲劳的中值S-N曲线具体表达式：

| S=812.85×N-0.0442 |  |
| --- | --- |

按对数正态分布，

在置信度为0.5，可靠度为0.5时，S-N曲线为

| S=812.85N-0.0442 |  |
| --- | --- |

在置信度为0.95，可靠度为0.95时，S-N曲线为

| S=774.26N-0.0431 |  |
| --- | --- |

在置信度为0.95，可靠度为0.99时，S-N曲线为

| S=770.85N-0.0426 |  |
| --- | --- |

按三参数威布尔分布，

在P=0.5时，S-N曲线为

| S=878.90N-0.05 |  |
| --- | --- |

在P=0.95时，S-N曲线为

| S=839.72N-0.049 |  |
| --- | --- |

在P=0.99时，S-N曲线为

| S=832.54N-0.0488 |  |
| --- | --- |

对寿命数据进行统计分析，采用对数正态分布，得到的对数均值是6.40864，对数标准差是0.305778，表2是对数正态分布的拟合结果对比。

表2 对数正态分布拟合结果对比

| 类型 | 试验数据 | S-N曲线 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对数均值 | 6.4086 | 5.7807 | 9.7% |
| 对数标准差 | 0.3058 | 0.3012 | 1.3% |
| 对数寿命(C50%R50%) | 6.2847 | 5.7627 | 8.31% |
| 对数寿命(C95%R95%) | 5.7818 | 5.4183 | 6.29% |
| 对数寿命(C95%R99%) | 5.5734 | 5.3979 | 3.15% |

采用三参数威布尔分布进行拟合得到的形状参数、位置参数和尺度参数分别是1.4663、4.8684e5和2.8408e6，表3是三参数威布尔分布的拟合结果对比。

表3 三参数威布尔分布拟合结果对比

| 类型 | 试验数据 | S-N曲线 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形状参数 | 1.4663 | 1.2928 | 11.83% |
| 位置参数 | 4.8684e5 | 2.6088e5 | 46.5% |
| 尺度参数 | 2.8408e7 | 1.7071e6 | 94.0% |
| 对数寿命(R50%) | 6.4119 | 5.7745 | 9.94% |
| 对数寿命(R95%) | 5.9431 | 5.4871 | 7.67% |
| 对数寿命(R99%) | 5.8813 | 5.4330 | 7.62% |

根据对数正态分布和三参数威布尔分布的拟合结果进行对比，按变幅载荷等效方法预测的寿命和试验结果对数寿命误差小于10%，符合要求。

- 载荷作用次序的影响

线性疲劳累积损伤理论形式简单、使用方便，但是线性损伤累积理论没有考虑载荷顺序之间的相互作用，可能使得预测结果与试验值有差距，从而提出了非线性疲劳累积损伤理论，其中最典型的是Carten-Dolan理论。

关于Carten-Dolan理论，一个循环造成的损伤

(15)

式中，m为材料损伤核的数目，应力越大，m越大；r为损伤发展速率，正比于应力水平；c、d为材料常数。

等幅载荷下，n个循环造成的损伤

(13)

变幅载荷下，n个循环造成的损伤

(14)

式中，ni为第i级载荷的循环次数，。

根据文献得到修正的Carten-Dolan模型

(15)

式中，Nf为总疲劳寿命；k为应力级数；σmax和Nfmax分别代表结构上的最大应力及其对应的疲劳寿命；αi为第i级应力所对应的循环次数占总循环次数的比例；σi代表第i级应力幅值; ni为各级应力所对应的实际循环次数；Nfi为各级应力所对应的疲劳寿命；γ为材料参数。

材料的S-N曲线

(16)

式中，m和C为材料参数。

修正的C-D模型可以较好地考虑载荷间的加载次序效应，结合S-N曲线得到损伤等效的恒幅应力

(17)

连杆所承受的应力幅是438.01MPa,456.62MPa,442.77MPa,466.74MPa，对应的作用次数是150000, 714000, 114000, 38000。

利用Miner法则结合材料的S-N曲线得到的恒幅应力是452.18MPa。根据式21得到应力幅从小到大的恒幅应力是451.91MPa，应力幅从大到小得到的恒幅应力是444.57MPa。对该案例来说，所用的载荷作用次序等效后的恒幅应力接近最大值，估计结果足够保守。

2.连杆疲劳可靠性评估

柴油机连杆承受周期性拉压载荷，易发生疲劳破坏。目前是对连杆杆身、小头、大头以基准载荷幅值的1.3倍小于其疲劳极限来进行疲劳强度评估，这是按无限寿命设计方法进行评估。实际上，基准载荷幅值的1.3倍并不能涵盖所有极限载荷，连杆在应力集中部位局部应力很可能大于疲劳极限 ；此外，大量超高周疲劳的研究表明材料在寿命N>107 时仍然会发生疲劳破坏，发动机连杆的疲劳寿命通常在107以上，按无限寿命设计方法进行评估有潜在风险。

本项目将应用小样本P-S-N曲线拟合方法和损伤累积理论，依照整机耐久性考核试验规范中的单个考核工况构建载荷谱，对连杆进行疲劳寿命评估，判定连杆在给定可靠度、置信度下是否满足寿命要求。

2.1小样本数据下连杆P-S-N曲线拟合

连杆的疲劳寿命数据如表4所示，应力比为-3.62。

表4 连杆疲劳寿命数据

| S1=476MPa | S2=463.19MPa | S3=437.55MPa | S4=424.73MPa | S5=411.92MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 164739 | 341554 | 3142669 | 2224872 | 2965796 |
| 108448 | 568428 | 2891674 | 4080089 | 3826491 |
| 598017 | 341749 | 3241718 | 1195568 | 3646060 |
| 188370 | 572590 | 4756119 | 1511725 | 2466306 |
| 117036 | 583713 | 734511 | 1650129 | 10000000 |
| 101203 | 269870 | 748760 |  |  |
|  | 338033 | 972350 |  |  |

- 对数正态分布小样本数据P-S-N曲线拟合

对表11中的5组数据进行AD检验，应力水平196.59kN组P=0.044<0.5（图2），寿命数据不符合对数正态因此舍去。应用对数正态分布描述连杆疲劳寿命概率分布，应用样本聚集方法拟合得到连杆在各个应力水平下的疲劳寿命分布为：

lgN1~N5.2593,0.28832

lgN2~N6.0576,0.28952

lgN3~N6.3394,0.28992

lgN4~N6.9135,0.45262

图2 对数正态分布AD检验

根据样本聚集原理拟合得到连杆疲劳中值P-S-N曲线，置信度0.95可靠度0.95以及置信度0.95可靠度0.99的S-N曲线如图8所示。

图3 连杆疲劳p-s-n曲线（对数正态分布）

拟合方程分别为：

中值S-N曲线

| S=812.85N-0.0442 | (18) |
| --- | --- |

置信度0.95，可靠度0.95的S-N曲线

| S=774.26N-0.0431 | (19) |
| --- | --- |

置信度0.95，可靠度0.99的S-N曲线

| S=770.85N-0.0426 | (20) |
| --- | --- |

- 疲劳寿命服从三参数威布尔分布

应用三参数威布尔分布描述连杆疲劳寿命概率分布，应用样本聚集方法拟合得到连杆在各个应力水平下的疲劳寿命分布为：

N1~W1.2928,1.5779e5,8.1250e4

N2~W1.2928,2.7815e5,1.8412e5

N3~W1.2928,8.6436e5,5.1797e5

N4~W1.2928,1.5237e6,9.2265e5

N5~W(1.2928,2.6860e6,1.7163e6)

根据样本聚集原理拟合得到连杆中值疲劳P-S-N曲线，置信度0.95可靠度0.95以及置信度0.95可靠度0.99的S-N曲线如图9所示。

图5 连杆疲劳p-s-n曲线（三参数威布尔分布）

拟合方程分别为：

中值S-N曲线

| S=878.90N-0.05 | (21) |
| --- | --- |

可靠度0.95的S-N曲线

| S=839.72N-0.049 | (22) |
| --- | --- |

可靠度0.99的S-N曲线

| S=832.54N-0.0488 | (23) |
| --- | --- |

2.2连杆载荷谱及载荷等效转换

- 连杆疲劳载荷谱

1）整机耐久加速考核试验规范

整机耐久性考核试验考核工况总时长为1000h，单个考核试验循环时长为10h，考核试验规范见表5。

表5 整机耐久性考核试验规范

| 序号 | 转速（r/min） | 转矩（N·m） | 功率（kW） | 运转时间（min） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预热起动 |  |  |  | 逐步增加转速、负荷，使油水温度达到工作规范要求。 |
| 2 | 3000 | 1433 | 450 | 100 | 变更工况或固定工况运行每满1h，减少供油量进行降速冷却,转速降至1800r/min，时间2min～3min。 |
| 3 | 3400 | 1826 | 650 | 420 |  |
| 4 | 3800 | 1935 | 770 | 60 |  |
| 5 | 3800 | 2254 | 897 | 20 |  |
| 6 | 检查最低空载转速 |  |  |  |  |
| 7 | 冷却停车 |  |  |  | 将柴油机冷却至水温60℃以下 |

以最高转速、扭矩优先的工况表示单个考核工况循环构建，参考工况如图5所示。

图5 单个考核工况循环示意图

2）连杆载荷谱提取

为模拟实际工况下的载荷变化，在每个单独的工况中选取连杆的小头最大压载和大头最大拉载，分别作为杆身的最大拉压载荷，形成部件试验的载荷参考。

杆身的最大压缩载荷可由以下公式计算：

|  |  | (24) |
| --- | --- | --- |

式中，为连杆往复惯性力，为最大燃气压力，上述参量分别由下式得出：

|  |  | (25) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (26) |

同理，杆身的最大拉伸载荷可由以下公式计算：

|  |  | (27 |
| --- | --- | --- |

式中，为旋转惯性力，可由下式得出：

|  |  | (28) |
| --- | --- | --- |

根据耐久试验工况下承载特性分析结果，提取连杆杆身最大拉伸载荷与最大压缩载荷，得到单次试验循环（10h）内连杆部件的四级载荷为112.95 KN、110.5 KN、107.15 KN、106 KN，如表6所示。

表6 单次试验循环内连杆部件基础载荷谱

| 工况 | 转速（r/min） | 转矩（N·m） | 最大压缩载荷（KN） | 最大拉伸载荷（KN） | 平均载荷（KN） | 作用频次（-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工况1 | 3000 | 1433 | -178.3 | 33.7 | -72.3 | 150000 |
| 工况2 | 3400 | 1826 | -181.9 | 39.1 | -71.4 | 714000 |
| 工况3 | 3800 | 1935 | -168.5 | 45.8 | -61.35 | 114000 |
| 工况4 | 3800 | 2254 | -178.9 | 47.0 | -65.95 | 38000 |

根据已提取的连杆部件载荷谱，结合杆身危险部位截面积，计算得出每个工况下的最大、最小应力，平均应力及应力幅。杆身断面最小截面积为411.38mm2，据此将每个工况的部件级载荷等效为材料级应力，形成4种工况下应力数据，如表7所示。

表7 各工况下连杆应力与等效频次

| 工况 | 最小应力（MPa） | 最大应力（MPa） | 平均应力（MPa） | 应力幅（MPa） | 等效频次（-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -433.4 | 81.9 | -175.8 | 257.65 | 150000 |
| 2 | -442.2 | 95.0 | -173.6 | 268.60 | 714000 |
| 3 | -409.6 | 111.3 | -149.2 | 260.45 | 114000 |
| 4 | -434.9 | 114.2 | -160.4 | 274.55 | 38000 |

- 变幅载荷谱损伤等效转化

连杆疲劳的中值S-N曲线具体表达式：

| S=812.85×N-0.0442 | (29) |
| --- | --- |

疲劳寿命N=107的疲劳极限是398.29MPa。由于载荷谱的四个工况的载荷比分别是-5.29、-4.65、-3.67和-3.81与连杆的疲劳试验的应力比-3.62不一致，所以要进行S-N曲线的修正。将连杆的疲劳试验的四个工况的平均载荷和载荷幅分别修正到载荷比为-5.29、-4.65、-3.67和-3.81上，疲劳极限分别升高了3.3509MPa、2.3272MPa、0.2505MPa和0.5848MPa，进而得到在载荷比为-5.29、-4.65、-3.67和-3.81下修正后的S-N曲线分别为

| S=812.85×N-0.0442+3.3509 | (30) |
| --- | --- |
| S=812.85×N-0.0442+2.3272 | (31) |
| S=812.85×N-0.0442+0.2505 | (32) |
| S=812.85×N-0.0442+0.5848 | (33) |

由此，将数据带入式（14）计算得恒幅载荷为452.18MPa。

疲劳寿命的分散程度与应力水平有关。一般趋势是，应力水平越低、疲劳寿命越长则寿命分散性也越大。在工程应用中，可以认为复杂应力历程下的寿命分散性与等效恒幅载荷的寿命分散性接近。这样，就可以根据P-S-N 曲线和上述等效恒幅载荷计算复杂应力历程下的疲劳寿命和可靠性。

2.3连杆疲劳寿命计算

根据载荷谱转化为损伤等效的恒幅载荷和连杆疲劳P-S-N曲线得到可靠度分别为0.5、0.95和0.99的疲劳寿命。

(1)疲劳寿命服从对数正态分布

在置信度为0.5，可靠度为0.5时，S-N曲线为

| S=812.85N-0.0442 | (34) |
| --- | --- |

将恒幅载荷452.18MPa代入上式得连杆的疲劳寿命是5.79e5。

在置信度为0.95，可靠度为0.95时，S-N曲线为

| S=774.26N-0.0431 | (35) |
| --- | --- |

将恒幅载荷452.18MPa代入上式得连杆的疲劳寿命是2.62e5。

在置信度为0.95，可靠度为0.99时，S-N曲线为

| S=770.85N-0.0426 | (36) |
| --- | --- |

将恒幅载荷452.18MPa代入上式得连杆的疲劳寿命是2.50e5。

(2)疲劳寿命服从三参数威布尔分布

由于等效后的恒幅载荷远小于疲劳极限，所以将P-S-N曲线应用海巴赫模型修正后计算连杆的疲劳寿命。

在P=0.5时，S-N曲线为

| S=878.90N-0.05 | (37) |
| --- | --- |

将恒幅载荷452.18MPa代入上式得连杆的疲劳寿命是5.95e5。

在P=0.95时，S-N曲线为

| S=839.72N-0.049 | (38) |
| --- | --- |

将恒幅载荷452.18MPa代入上式得连杆的疲劳寿命是3.07e5。

在P=0.99时，S-N曲线为

| S=832.54N-0.0488 | (39) |
| --- | --- |

将恒幅载荷452.18MPa代入上式得连杆的疲劳寿命是2.71e5。

连杆小样本P-S-N曲线拟合、变幅载荷谱等效转化以及疲劳寿命计算核心程序如图11所示.

图6 连杆疲劳寿命计算核心程序示例